## Slide 1
Корозия на металите
Същност на корозията. Видове корозия.
Термодинамика на химичната корозия.
Механизъм на електрохимичната корозия. Видове електрохимична
корозия. Фактори влияещи върху скоростта на електрохимичната
корозия.
Защита на металите от корозия
Методи за защита на металите от корозия – обработка на
корозионната среда, защитно–декоративни покрития,
електрохимична защита.
Подготовка на металната повърхност преди нанасяне на метални и
сплавни покрития. Нанасяне на галванични покрития

## Slide 2
Въведение
Корозия - самопроизволно разрушаване на металите чрез химична или електрохимична реакция в резултат на взаимодействието им със
заобикалящата ги среда
Същност на корозията - съвкупност от хетерогенни химични или електрохимични
реакции, протичащи на фазовата граница метал / заобикаляща го течна или
газова среда  металът преминава в окислено (йонно) състояние
Особености на корозионните процеси - окислителните и редукционните стадии
протичат на различни места върху метала  свободно движение на е- от
анодните към катодните участъци  системата е електрохимична клетка
аноден процес
катодни реакции

## Slide 3
Въведение (2)
Въздух
Вода
Желязо
Корозия на стомани

## Slide 4
Въведение (3)
Корозия на стомани (2)
Желязо (Fe)
Въздух
Вода
Ръжда.........хидратиран железен оксид

## Slide 5
Класификация на корозионните процеси
механизъм на процеса
химична  М / корозионна среда - хетерогенни
химични реакции
електрохимична  М / течна електролитна среда –
катодни и анодни участъци – пространствено разделени
според характера на разрушаване
обща корозия  по цялата
метална повърхност в контакт
с корозионната среда
равномерна
неравномерна
локална корозия  обхваща само
някои участъци от повърхността
язвена
точкова
интеркристална
корозионно напукване
интеркристалитна

## Slide 6
условия на протичане
газова корозия –
М / газова среда
в отсъствие на влага
корозия в неелектролити –
М / течни непроводящи среди
атмосферна корозия –
М / атмосферни условия
Класификация на корозионните процеси (2)
почвена корозия –
М / почва
електрокорозия –
М / електролитни среди +
блуждаещи токове
корозия в електролити –
М / течни проводящи среди
корозия под напрежение –
корозионна среда + механични напрежения
биокорозия -
в почва + микроорганизми

## Slide 7
Класификация на корозионните процеси (4)
Примери за някои най-често срещани видове корозия
Обща корозия - разпространява се по цялата метална повърхност
в контакт с корозионната среда.
Общата корозия  равномерна и неравномерна

## Slide 8
Класификация на корозионните процеси (5)
Примери за някои най-често срещани видове локална корозия
Корозия в пукнатини
Питингова корозия

## Slide 9
Класификация на корозионните процеси (6)
Примери за някои най-често срещани видове локална корозия
Интеркристалитна корозия
Селективно разтваряне

## Slide 10
Класификация на корозионните процеси (7)
Примери за някои най-често срещани видове локална корозия
Корозионна ерозия
Корозионно напукване под
механично напрежение

## Slide 11
Галванична корозия
Класификация на корозионните процеси (8)
Примери за някои най-често срещани видове локална корозия

## Slide 12
Класификация на корозионните процеси (9)
Относителни дялове на различните видове корозия в практиката

## Slide 13
Химична корозия
Самопроизволно разрушаване на металите в резултат на физикохимичното
им взаимодействие със заобикалящата ги среда  окисляването на
метала и редукцията на окислителния компонент на корозионната среда се
извършват в един акт
химична корозия
сухи газови среди – въздух, кислород, амоняк, продукти
на горенето
течни неелектролитни среди – нефт, бензин, масла,
органични разтворители
особености
хетерогенна химична реакция - повърхността на М / газова или течна среда
продуктите на корозия остават на повърхността на М  химичните и
механичните им свойства определят по-нататъшното развитие на корозионния
процес

## Slide 14
Химична корозия (2)
Термодинамика на химичната корозия
 протича корозия
 процесът е невъзможен
окисление на метала  адсорбция на О2 върху повърхността 
разтваряне на адсорбирания О2 в М (повърхностен оксиден филм или внедряване на кислородните частици в металната кристална решетка)
метал
метален оксид

## Slide 15
Химична корозия (3)
Термодинамика на химичната корозия (2)
активности на компонентите
парциално налягане на О2
равновесна константа
на процеса
равновесно дисоциационно
налягане на MxOy

## Slide 16
Химична корозия (4)
Термодинамика на химичната корозия (3)

## Slide 17
Електрохимична корозия
Равновесни електродни потенциали – в процеса на обмен между М и разтвора
участват само Мn+  равновесие М/ Мn+
M
разтвор
Mn+
Mn+
на фазовата граница метал/разтвор
се извършват два процеса:

## Slide 18
Електрохимична корозия (2)
Неравновесни електродни потенциали – в процеса на обмен между М и
разтвора участват и други йони освен Мn+ - Fe в киселина
M
разтвор
Mn+
Mn+
H+
H+
протичат две двойки процеси:
 аноден – йонизация на метала -
 катоден – отелектризиране на Мn+ -
 катоден - отелектризиране на Н+ и отделяне на Н2 -
 аноден – йонизация на водорода -
- стационарно състояние

## Slide 19
M2+
M2+
транспорт на метални йони
М
е-
H+
H+
транспорт на деполяризатор
H
H2
транспорт на продукт
пренос на
товар –
аноден
процес
пренос на
товар –
катоден
процес
Електрохимична корозия - едновременно протичане на две
реакции с пренос на товар на границата метал / електролитна среда
М
повърхностен филм от
корозионни продукти

## Slide 20
Електрохимична корозия (4)
  Термодинамика на електрохимичната корозия
Самопроизволно извършване на корозионния процес:
 равновесният потенциал на метала трябва да е по-отрицателен от
равновесния потенциал на редукция на деполяризатора
електрохимичната корозия се извършва самопроизволно, ако в разтвора
има деполяризатор, чийто окислително-редукционен потенциал
е по-положителен от равновесния потенциал на метала.

## Slide 21
Електрохимична корозия (5)
  Термодинамика на електрохимичната корозия (2)
Диаграми на Пурбе –
изотермични фазови
диаграми на състоянието
на системата метал-вода
в координати потенциал-pH
равновесия метал-йон-
оксид (хидроксид)
I – област на имунитет
II,III – области на корозия
IV,V – области на пасивност
(блокиране на повърхността от
стабилни оксиди/хидроксиди)

## Slide 22
Електрохимична корозия (5)
  Термодинамика на електрохимичната корозия (2)
2
4
6
8
10
12
pH
-2.0
-1.0
0
2.0
1.0
I
III
II
H+ + e- =1/2H2
O2 + 4e- + 2H2O=4OH-
E, V
Au
Pt
Ag
Pd
Cu
Sn
Ni
Fe
Zn
Cr
Mn
Al
Ti

## Slide 23
Електрохимична корозия (5)
  Термодинамика на електрохимичната корозия (2)

## Slide 24
Електрохимична корозия (5)
  Термодинамика на електрохимичната корозия (2)

## Slide 25
Електрохимична корозия (5)
  Термодинамика на електрохимичната корозия (2)

## Slide 26
Електрохимична корозия (5)
  Термодинамика на електрохимичната корозия (2)

## Slide 27
Електрохимична корозия (5)
  Термодинамика на електрохимичната корозия (2)

## Slide 28
Електрохимична корозия (6)
  Кинетика на електрохимичната корозия
Корозия с водородна деполяризация
Сумарна корозионна реакция
Парциални електродни реакции:
анодно разтваряне на метала
катодно отлагане на метала
катодна редукция на водородни йони
анодна йонизация на водорода

## Slide 29
сумарна скорост на окисление на метала
Електрохимична корозия (7)
Корозия с водородна деполяризация (2)
Условие за електронеутралност
общ случай
Равномерна корозия  електродният потенциал има една и съща стойност
във всяка точка от повърхността на метала
парциалните криви ток - потенциал на кородиращия метал
са точно определени и еднозначни
сумарна скорост на редукция на водородни йони

## Slide 30
Електрохимична корозия (8)
Корозия с водородна деполяризация (3)
pH ≤ 2 – скоростта на отделяне на Н2 се лимитира от реакцията на Фолмер на пренос на товар през двойния електричен слой
Повърхността на електрода не е покрита с оксиден слой 
скоростите на разтваряне и редукция на метала обикновено се
лимитират от стадия на пренос на товар през двойния електричен слой
или в опростен вид

## Slide 31
Поляризационна диаграма
Електрохимична корозия (9)
Корозия с водородна деполяризация (4)
при ic = 0 т.е. при E=Ek
ik
iC
i
E
Ek

## Slide 32
Електрохимична корозия (10)
Корозия с водородна деполяризация (5)
vcorr = f (ηM, ηH) – (аноден и катоден контрол)
Е - поляризация на електрода

## Slide 33
електродна поляризация изменение на електродния потенциал, при
протичане на сумарния ток – мярка за затрудненията на електродния процес
Електрохимична корозия (11)
Корозия с водородна деполяризация (6)
Видове поляризация
Е - свързана с този стадий, който определя скоростта на целия процес 
най-бавния от последователно протичащите процеси в системата или от
най-бързия от паралелно протичащи
активационна – при забавена реакция на пренос на товар
концентрацонна – при забавен пренос (доставяне или отвеждане) на
участващите в реакцията частици

## Slide 34
Електрохимична корозия (12)
Корозия с водородна деполяризация (7)
тафелова права
тафелова права
E
ln|i|
Ek
ln{ik}

## Slide 35
Електрохимична корозия (13)
Корозия с кислородна деполяризация
Процеси при които катодната реакция се осъществява за сметка на
редукцията на разтворения в електролита кислород -
изпълнява се за голям брой метали  корозионните
процеси с кислородна деполяризация са значително
по-разпространени в практиката
6≤ pH ≤8 - морска, езерна, речна, питейна вода, атмосферни условия и др.
Сумарна катодна реакция

## Slide 36
M2+
М
е-
О2
транспорт на
хидроксилни йони
О2
пренос на
товар –
аноден
процес
пренос на товар –
катоден процес
М
повърхностен филм от
корозионни продукти (ръжда)
О2
ОH-
разтваряне на кислород
от въздуха
Електрохимична корозия (14)
Корозия с кислородна деполяризация (2)
ОH-
Стадии на катодния и анодния процес

## Slide 37
Електрохимична корозия (15)
Корозия с кислородна деполяризация (2)
Сумарна поляризационна крива
алкална корозия–заедно с редукцията на кислород протича и разлагане на водата
Ек в близост до граничния дифузионен ток на
редукция на кислорода  скоростта на корозия
равна на този ток  всяка молекула
кислород достигаща до повърхността на
метала се редуцира
Ек в област на смесена кинетика на
редукцията на кислород – не е
достигнат граничен дифузионен ток
Cu в отсъствие на оксидни слоеве
върху повърхността

## Slide 38
Електрохимична корозия (16)
Корозия с кислородна деполяризация (3)
За случая А2 (повърхностната концентрация на кислорода е 0)
при положение, че кислородът се редуцира до хидроксилни йони
получаваме
ефективна дебелина на дифузионен слой
Този случай има важно практическо приложение, тъй като
съответства на корозията на желязото и нелегираните стомани в
разтвори, близки до неутралните

## Slide 39
Електрохимична корозия (17)
Пасивност на металите
Пасивност - рязко намаляване на скоростта на корозия на метала в условия, при които той от термодинамична гледна точка е напълно реакционноспособен.
Предизвиква се от забавяне на скоростта на анодния процес поради
образуване на тънък непрекъснат оксиден филм - пасивен филм
(кинетиката на анодния процес се контролира от скоростта му на разтваряне)
Електродният потенциал се измества в положителна посока
химична пасивност – пасиватори (например Cr(VI))
анодна пасивност – прилагане на достатъчно положителен потенциал чрез аноден ток

## Slide 40
Електрохимична корозия (18)
Пасивност на металите (2)
Ni / 1M H2SO4

## Slide 41
Влияние на вътрешни фактори
термодинамична стабилност на метала – може да се оцени приблизително
по стандартния му електроден потенциал
състояние на повърхността на метала – фината обработка на повърхността
повишава корозионната устойчивост – улеснява формирането на защитни
слоеве
състав на сплавите
Фактори, влияещи върху електрохимичната корозия

## Slide 42
Повишаване на
температурата
Влияние на външни фактори
концентрация на окислител
скорост на корозия
активна
корозия
пасивност
Концентрация на окислителя и температура
Е / V
i / mA cm-2
-
+
Фактори, влияещи върху електрохимичната корозия (2)

## Slide 43
Влияние на външни фактори (2)
Е / V
-
+
log (i / А cm-2)
0 m/s
1 m/s
5 m/s
2 m/s
Fe→Fe2++2e-
O2 + 2H2O+4e-→ 4OH-
Е / V
-
+
log (i / А cm-2)
0 m/s
1 m/s
2 m/s
5 m/s
O2 + 2H2O+4e-→ 4OH-
Fe→Fe2++2e-
Скорост на корозионната среда
Фактори, влияещи върху електрохимичната корозия (3)

## Slide 44
Влияние на външни фактори (3)
рН на корозионната среда
Фактори, влияещи върху електрохимичната корозия (4)

## Slide 45
Влияние на външни фактори (4)
Инхибитори на корозията – вещества, които прибавени към корозионната среда,
макар и в малки количества, намаляват силно скоростта на корозия
Ефективност на инхибиторите
степен на защита
коефициент на защитно действие
скорост на корозия при добавка на инхибитор
скорост на корозия без инхибитор
Видове инхибитори според механизма на действие
анодни – затрудняват разтварянето на метала (анодния процес)
катодни – забавят катодния процес (отделянето на водород)
със смесено действие
Фактори, влияещи върху електрохимичната корозия (5)

## Slide 46
Влияние на външни фактори (5)
Стимулатори на корозията - вещества, които макар и в незначително
количество в корозионната среда, увеличават забележимо скоростта на корозия
  Анодни стимулатори - ускоряват анодния процес
  халогенни аниони (Cl-, Br-, I-) - нарушават пасивното състояние на метала или затрудняват неговото възникване;
  комплексообразуватели (NH3, CN-,F-) - свързват йоните на кородиращия метал в комплекси и понижават неговата термодинамична устойчивост.
Катодни стимулатори - ускоряват катодния процес  йоните с променлива
валентност (Fe3+/Fe2+, Cu2+/Cu+) - участват в катодния процес като
деполяризатори
Фактори, влияещи върху електрохимичната корозия (6)

## Slide 47
Локална корозия
Корозия в пукнатини (процепи) – бързо развиваща се локална корозия в
пукнатини или екранирани участъци от металната повърхност  контакт на
метал с неметал, гума, дърво, замърсявания с почва, прах и др.
фланец на тръбопровод в контакт
с гумено уплътнение
Питингова корозия – локално разтваряне на метала, поради образуване на дупки
върху повърхността  корозия чрез перфорация
 винаги присъстват Cl- йони
метали в контакт с морска вода
неръждаеми стомани изложени на
действието на разтвори съдържащи Cl- йони

## Slide 48
Локална корозия (2)
Механизъм на корозионния процес
Окисление: М  M2+ + 2e-
Редукция: О2 + 2H2O+ 4e-  4OH-
първоначално – обща корозия
След 6 – 12 месеца – О2 в пукнатините
се изчерпва  излишък от М2+ и подкисляване на средата
 Засилена миграция на Cl-

## Slide 49
разтваряне с голяма скорост на
метала в пукнатините –
автокаталитичен процес
Локална корозия (3)
 скоростта на редукция на О2 на други участъци от повърхността
се ускорява
Едновременно присъствие на H+ и Cl- ускоряване на анодното разтваряне
в пукнатината

## Slide 50
Локална корозия (4)
Механизъм
Метал / аериран разтвор на NaCl
Окисление: М  M2+ + e-
Редукция: О2 + 2H2O+ 4e-  4OH-
 излишък от M2+ и
изчерпване на О2 в “дупките” – миграция на Cl- и силно
подкисляване на средата
аналогичен механизъм на корозия в пукнатини, но
по-локализиран
Питингова корозия

## Slide 51
Локална корозия (5)
Защита от корозия в пукнатини и питингова корозия
 Използване на заваръчни вместо винтови или нитови съединения
Избягване на остри ъгли и припокриване на конструкционни елементи –
места в който се натрупват корозионни агенти
 Почистване на компонентите и премахване на остатъчни соли и замърсявания
Използване на твърди метални, тефлонови и гумени уплътнения
За предотвратяване от питингова корозия – използване на неръждаеми
стомани с повече от 2% Mo.

## Slide 52
Локална корозия (5)
Корозионно напукване под механично напрежение (КНН)
-материалът подложен на механично напрежение
-материалът в контакт с корозионна среда, чийто състав зависи от природата на метала
Примери:
Въглеродна стомана – податлива на КНН в разтвори, съдържащи OH-, но не Cl-
Неръждаема стомана - податлива на КНН в разтвори, съдържащи Cl-, но не OH-
Месинг – податлив на КНН в NH4+ съдържащи разтвори, но не в такива, съдържащи OH- или Cl-
- чистите метали са много по-слабо податливи на КНН, отколкото сплавите

## Slide 53
Локална корозия (6)
Корозионно напукване под механично напрежение (КНН) (2)
Вероятен механизъм на КНН:
1)Онечистванията или сплавните микроелементи създават предпочитани пътища в метала, по които се развиват корозионните пукнатини
Тези пътища са вероятни области на локална корозия. Онечистванията обикновено се натрупват по границите на зърната, т.е. КНН често протича интеркристалитно
В резултат на значителна пластична деформация (студено валцуване) дислокационните равнини на преплъзване са анодни участъци по отношение на заобикалящия ги метал и кородират предпочитано, което води до транскристалитно КНН
2) Приложеното външно механично напрежение:
- раздалечава локално кородиращите области една от друга
- разкъсва пасивните филми на върха на пукнатините, което води до директен контакт между метала и корозионната среда

## Slide 54
Локална корозия (7)
Корозионно напукване под механично напрежение (КНН) (3)
разкъсване на
пасивния филм
активно разтваряне на метала
на върха на пукнатината
разцепване,
предизвикано от
пасивния филм
пукнатината, предизвикана в
по-крехкия оксид, нараства в
по-еластичния метал
локализирана
повърхностна
пластичност
пукнатината нараства в
зоната на метала с
понижена еластичност,
предизвикана от анодното
разтваряне

## Slide 55
3) агресивните йони от корозионната среда могат да се адсорбират върху повърхността на метала (различни типове йони се адсорбират върху различни метали и сплави):
-Адсорбираните йони (А) се свързват с атомите на върха на пукнатината и водят до отслабване на локалните междуатомни връзки
-Адсорбираните йони водят до нарастване на скоростта на повърхностна дифузия на атомите (недостатъчно обоснована теория)
Локална корозия (8)
Корозионно напукване под механично напрежение (КНН) (4)
Адсорбцията на А
води до отслабване на
връзките на върха на
пукнатината
атомите
мигрират навън
от върха на пукнатината
разцепване,
предизвикано от
адсорбция
повишена
повърхностна
подвижност

## Slide 56
Локална корозия (9)
Контактна (галванична) корозия
Протича, когато два различни метала в контакт са потопени в корозионна
среда – създава се потенциална разлика и протича ток
Корозионната среда е основен фактор – понякога анодът и катодът си
сменят местата
Напр. цинк и стомана в галванична комбинация – Zn кородира, а стоманата
остава инертна
НО: ако температурата е по-висока от 80 °С или в корозионната среда
присъстват нитрати / карбонати – стоманата кородира, а цинкът се пасивира
Скоростта на корозия е максимална в близост до контакта между двата
метала
Ширината на корозионната атака нараства с нарастване проводимостта на
корозионната среда
Напр. медни нитове+стоманена пластина – малък катод / голям анод –
значителна корозия, голяма контактна повърхност
Обратно: стоманени нитове+медна пластина - малък анод / голям катод –
разрушаване само на нитовете

## Slide 57
Локална корозия (9)
Предотвратяване на галваничната корозия
8 основни метода:
Избор на комбинации от метали, които са колкото е възможно по-близо в
реда на електродните потенциали
2. Избягване на ситуациите с малък анод и голям катод
3. Използване на изолация, когато е възможно – напр. болтово
свързване на шайби на фланцово съединение – необходима е изолация на
стъблото на болта
Изолираща
шайба
Изолираща
втулка
Болт
Тръба
Вентил
Резбован фланец
Уплътнение
Гайка

## Slide 58
Локална корозия (10)
Предотвратяване на галваничната корозия (2)
8 основни метода (прод.):
4. покрития – внимание! – особено ако анодът е покрит
5. добавяне на инхибитори
6. използване на споени съединения вместо резбови, още по-добре – заваръчни съединения – необходимо е заваръчния метал да бъде еднакъв с единия или двата метала в галваничен контакт
7. оптимален дизайн – лесно сменяеми или значително по-дебели аноди
8. наличие на трети метал, който е по-аноден (т.е. има по-отрицателен потенциал) и от двата галванично свързани компонента