## Slide 1
Смазочни и охлаждащи материали
Изисквания към експлоатационните свойства на смазочните материали
Стареене и регенериране на масла. Подобряване на качествата на
маслата с помощта на присадки. Механизъм на смазване.
Смазочно-охлаждащи течности. Състав и предназначение.
Твърдост на водата и нейното отстраняване. Антифризи.

## Slide 2
Въведение
Предназначение на смазочните и смазочно-охлаждащите материали 
намаляват триенето на повърхностите на движещите се метални и други части
намалява се износването и се предотвратява възможното задиряне
намаляват енергийните загуби и се увеличава коефициента на
полезно действие на машините и съоръженията
отвеждат топлина и охлаждат зоната на триене, с което осигуряват
необходимите температурни режими
предпазват в известна степен от корозия

## Slide 3
Класификация
Според произхода
естествени смазочни материали – растителни и животински мазнини,
минерални масла от нефтен произход
синтетични масла – синтезирани от различни суровини най-масово използвани
Според предназначението
моторни масла –в двигателите с вътрешно горене – карбураторни, дизелови, авиационни и др.
газотурбинни  използват се в газови, водни и парни турбини
трансмисионни – смазване на различни видове емисии  високи противоизносни и противозадирни свойства
електроизолационни  в електротехниката
масла за различни други цели
Според агрегатното състояние
течни (масла)
пластични
твърди
газообразни
Смазочни материали

## Slide 4
Изисквания към експлоатационните свойства
Вискозитет и вискозитетно-температурни свойства на маслата
вискозитет - физикохимичен показател за окачествяване на маслото
да осигури течно триене (хидродинамичен режим на триене) между
триещите се повърхности
характеризира вътрешното триене, възникващо между молекулите на
веществата, които текат при преместване под действие на външни сили
в практиката  кинематичен вискозитет  ( mm2 s-1)
с повишаване на температурата вискозитетът намалява и обратно
Подобряване на вискозитетно-температурните характеристики легиране
внасят се вискозитетни (сгъстяващи) присадки (линейни полимери)
съчетават добри пускови и антифрикционни свойства, характерни за
нисковискозните масла при ниски температури и добрите смазващи свойства
на високовискозните масла при висока температура
Смазочни материали (2)

## Slide 5
Противоизносни и противозадирни свойства на маслата
Смазочни материали (3)
Противоизносни и противозадирни свойства ефикасно да предпазват от
износване триещите се повърхности при средни натоварвания и от задиране
при високи натоварвания  маслото се задържа здраво върху металната
повърхност
Присадки - кислородни, азотни и други производни на въглеводородите със
силно полярни функционални групи
 адсорбират върху металната повърхност
взаимодействат химично с металната повърхност - образуват по-здрави и
устойчиви гранични филми

## Slide 6
Смазочни материали (4)
Стабилност на маслата
Стабилност  свойството на смазочните материали да изменят във възможно
най-ниска степен своите физични и химични характеристики под влияние на
външни въздействия в процеса на експлоатация
 термоокислителна стабилност - в контакт с въздуха и под действието на
повишени температури влошават своите първоначални качества
Добре пречистени масла
окисляване - ускорява се многократно при повишаване на температурата и
в контакт с металната повърхност, която действа каталитично
Антиокислителни присадки, които имат инхибиращо действие
(напр. цинков алкилдитиофосфат)

## Slide 7
Смазочни материали (5)
Миещи и диспергиращи свойства
Миещи и диспергиращи свойства  задържат във финодисперсно състояние
образуващите се в тях неразтворими продукти на окисление, саждите от
изгорелите газове и др.
Подобряване свойствата на маслата  добавяне на присадки
поддържане на частиците в диспергирано състояние – молекулите им се
адсорбират и възпрепятстват тяхното агрегиране и утаяване
образуват мицели, като включват в състава си неразтворимите частици

## Slide 8
Смазочни материали (6)
Антикорозионни и защитни свойства на маслата
Защитни характеристики - способността на маслата да възпрепятстват
корозията на смазаните метални повърхности
Качества на маслата в зависимост от средата в която работят
химичен състав на средата– съдържание на серни съединения –
елементна сяра, сероводород и меркаптани R-S-H
в контакт с изгорелите газове винаги се съдържат серни и азотни оксиди
в картера на двигателя  попада вода - образува се сярна и азотна киселини
и протича корозия от електрохимичен тип
от възможността да образуват или задържат корозионно-активни съединения
Антикорозионни присадки
взаимодействат с метала, като образуват защитни филми
адсорбират върху металната повърхност плътен ориентиран
хидрофобен слой
поддържат т.нар. алкален резерв на маслата - неутрализират киселите
продукти в маслата

## Slide 9
Смазочни материали (7)
Срок за подменяне на маслата. Регенериране
Оптималния срок за подменяне - достигане на т.нар. браковъчни стойности 
различни за всеки вид масло и за различните условия на експлоатация
Регенериране на маслата - процес на възстановяване на качествата на
маслата с цел повторното им използване
Противопенни свойства на маслата  образуването на пяна в маслата се
възпрепятства, като в тях се добавят противопенни присадки  намаляват
устойчивостта на пяната ( силикони - 0.001 – 0.1% )

## Slide 10
Смазочно-охлаждащи системи
Състав и предназначение
Предназначение - при процесите на рязане и пластична деформация 
внасят се в зоната на контакта между обработвания метал и инструмента
Състав – композиции  минерални, синтетични или естествени масла,
вода, електролит, повърхностноактивни вещества, присадки и др.
Смазващо действие  зависи от противоизносните и противозадирни свойства
на включените в състава им масла
Охлаждащо действие  отнемане на топлината при процесите
на обработка  конвективен топлообмен при обмиване на металната
повърхност и изнасянето на тази топлина извън системата

## Slide 11
Смазочно-охлаждащи системи (2)
Видове смазочно-охлаждащите материали
водни разтвори –вода и електролити (Na2CO3, натриев полифосфат,
K2Cr2O7) - пасивират металната повърхност, ПАВ, водоразтворими
полимери и др.  високи охлаждащи, но ниски смазочни характеристики
емулсии –диспергирани минерални масла във водна среда  съчетават
основните, изискващи се от смазочно-охлаждащите материали
експлоатационни качества – смазочно и охлаждащо действие,
 използват при почти всички операции на механичната обработка.
водно-маслени емулсии - чрез механично диспергиране на растителни и
животински мазнини във вода  валцуване
легирани минерални масла –прибавяне към маслата на присадки или
чрез активирането им при взаимодействие със сяра при висока температура
 ограничено при тежки режими на триене
пластични и твърди смазки –при обработка на металите с малка скорост
на изтегляне  нямат охлаждащо действие и трудно проникват в зоната на
деформация

## Slide 12
Охлаждащи системи
Вода
Приложение – най-масово използван охлаждащ агент в технологичните процеси
предимства - широко разпространение в природата и ценни физикохимични
свойства
недостатъци - относително висока температура на замръзване;
увеличаване на обема с 10%, ниска работна температура (до около 90 °С),
силно корозионно действие  образува котлен камък в съоръженията
Твърдост на водата - съдържание на всички катиони във водата, които с
висшите мастни киселини дават утайки - йони на калция и магнезия
при нагряване – котлен камък - голяма твърдост и ниска топлопроводност
влошава условията на работа на метала - аварии поради прегряване
нарастване на хидравличното съпротивление на тръбопроводите -
намаляване на свободното сечение
в двигателите с вътрешно горене - образуването на котлен камък в
радиаторите води до прегряване на двигателя, намаляване на мощността му и др

## Slide 13
Охлаждащи системи (2)
Вода (2)
Методи за пречистване - механични, биологични, химични и физикохимични
Омекотяване - процес на намаляване или пълно отстраняване на йоните,
които предизвикват твърдостта на водата
Обезсоляване (дейонизиране) - отделяне на всички соли от водата
Термично омекотяване - само в неголеми котли и при подготовката на водата
за отоплителни мрежи или снабдяване с топла вода  при нагряване на водата
бикарбонатите на калция и магнезия се разпадат - трудноразтворими карбонати
Химично омекотяване - свързване на Ca2+ и Mg2+ в трудноразтворими
калциеви и магнезиеви съединения  не може напълно да се отстрани
твърдостта на водата  следва пречистване по йоннообменен път

## Slide 14
Охлаждащи системи (3)
Антифризи - водни разтвори на органични или неорганични съединения.
Най-разпространени - водни разтвори на двувалентни или тривалентни
алкохоли – имат по-ниска температура на замръзване от Н2О
В практиката - водни разтвори на двувалентния алкохол етиленгликол
CH2OH. CH2OH маслообразна, безцветна или светложълта течност с
относителна плътност 1.11, температура на кипене 197 °С и температура на
замръзване -11.5 °С.
Недостатъци - съдържащите етиленгликол антифризи са агресивни в корозионно
отношение  внасят се инхибитори на корозията